|  | CTT-**/**-H-T Chameleon Total-Transfer(High Residual) （ Chameleon two Colors） |
| --- | --- |
| 主要適用對象 Application | 紙盒 Carton 牛皮紙袋Kraft paper bag 紙箱 Corrugated box |
| 基材 Base material | 霧面聚脂膜(PET) Mist PET Film 厚度0.04mm Thickness 0.04mm |
| 底紙 Base paper | 格拉辛離型紙 80磅 Glassing silicone release paper Thickness 0.07mm 80g/㎡ |
| 膠系 Adhesive type | 壓克力感壓膠 Acrylic Pressure Sensitive Adhesives |
| 總厚度 Total thickness | 0.07±0.01mm |
| 黏著 力 Holding power | g/25mm | ＜300 |
| 保存期限 Expiry date | 從製造日期起12個月內 Within 12 months from manufacturing date |
| 公版顯跡內容 Peel off text | OPEN VOID |
| 環測條件 Testing environment | 按JIS Z 0237 J.DOW Method 測試 21.1℃ x 51.55%R.H Test according to JIS Z 0237 J.DOW Method, 21.1℃ x 51.55%R.H |
| 有效顯跡溫度 Effective temperature | 無限制 無法破解 No boundary, non-hackable. |